英國家俱防火安全法規簡介 

英国家具防火安全法规要求所有进口到国内装有软垫的家用家具和其他装有软垫的产品必须达到规定的燃烧性能要求。英國家具防火安全法規要求所有進口到國內裝有軟墊的家用家具和其他裝有軟墊的產品必須達到規定的燃燒性能要求。 
该法规适用于：該法規適用於： 
·室内和其它居所（包括篷车）等私人用途的家具，例如沙发、床、儿童家具、坐垫， ·高脚椅、床垫（任何尺寸）和枕头， ·室內和其它居所（包括篷車）等私人用途的家具，例如沙發、床、兒童家具、坐墊， ·高腳椅、床墊（任何尺寸）和枕頭， 
·户外私人用途家具（如花园/院子等户外家具），但其也适用室内和其它居所（包括篷车），　　该法规不适用于： ·戶外私人用途家具（如花園/院子等戶外家具），但其也適用室內和其它居所（包括篷車），該法規不適用於： 
·床上用品 ·床上用品 
·地毯 ·地毯 

填充物<br />块状聚胺酯泡绵必须通过Schedule 1 PartⅠ块状聚胺酯泡绵可燃性试验。填充物<br />塊狀聚胺酯泡綿必須通過Schedule 1 PartⅠ塊狀聚胺酯泡綿可燃性試驗。 
屑状泡绵必须首先通过块状泡绵可燃性试验，然后进行Schedule 1 PartⅡ屑状泡绵可燃性试验。屑狀泡綿必須首先通過塊狀泡綿可燃性試驗，然後進行Schedule 1 PartⅡ屑狀泡綿可燃性試驗。 
乳胶橡胶泡绵必须通过Schedule 1 PartⅢ 乳胶橡胶泡绵可燃性试验。乳膠橡膠泡綿必須通過Schedule 1 PartⅢ乳膠橡膠泡綿可燃性試驗。 
多种非泡绵类填充物存在时，一种方法是各种填充物单独进行试验，Schedule 2 PartⅠ单一非泡绵类填充物可燃性试验，另一种方法则是进行Schedule 2 PartⅡ 多种填充物组合可燃性试验。多種非泡綿類填充物存在時，一種方法是各種填充物單獨進行試驗，Schedule 2 PartⅠ單一非泡綿類填充物可燃性試驗，另一種方法則是進行Schedule 2 PartⅡ多種填充物組合可燃性試驗。 多种填充物中若存在泡绵填充物，则泡绵填充物需单独进行试验。多種填充物中若存在泡綿填充物，則泡綿填充物需單獨進行試驗。 
覆盖物<br />通常情况下，可见覆盖物和不可见覆盖物必须分别通过Schedule 5 PartⅠ 和Schedule 5 PartⅡ模拟火柴试验。覆蓋物<br />通常情況下，可見覆蓋物和不可見覆蓋物必須分別通過Schedule 5 PartⅠ和Schedule 5 PartⅡ模擬火柴試驗。 若织物中下列纤维成分超过75％，且未经PU涂层整理和预处理，同时夹层材料通过了Schedule 3 夹层可燃性试验，则该覆盖织物可以不通过模拟火柴试验。若織物中下列纖維成分超過75％，且未經PU塗層整理和預處理，同時夾層材料通過了Schedule 3夾層可燃性試驗，則該覆蓋織物可以不通過模擬火柴試驗。 
·棉纤维 ·莫代尔纤维 ·棉纖維·modal纖維 
·亚麻纤维 ·蚕丝 ·亞麻纖維·蠶絲 
·粘胶纤维 ·羊毛<br />不可见覆盖物是指使用在家具不可见区域的覆盖材料，它们包括： ·粘膠纖維·羊毛<br />不可見覆蓋物是指使用在家具不可見區域的覆蓋材料，它們包括： 
·通常靠墙壁使用的靠背； ·通常靠牆壁使用的靠背； 
·不能反转使用的扶手和座垫底部； ·不能反轉使用的扶手和座墊底部； 
·防尘布等<br />夹层<br />为保护家具及其填充物，在没有通过可燃性试验的覆盖物和填充物之间必须增加一层通过Schedule 3的夹层材料。 ·防塵布等<br />夾層<br />為保護家具及其填充物，在沒有通過可燃性試驗的覆蓋物和填充物之間必須增加一層通過Schedule 3的夾層材料。 
家用室内家具（除床垫、床基部、枕头、座垫外）家用室內家具（除床墊、床基部、枕頭、座墊外） 
家用室内家具的填充物和覆盖物通过相应可燃性试验后，其组合物还必须通过：家用室內家具的填充物和覆蓋物通過相應可燃性試驗後，其組合物還必須通過： 
Schedule 4 PartⅠ可见覆盖物的香烟组合试验或Schedule 4 PartⅡ不可见覆盖物的香烟组合试验。 Schedule 4 PartⅠ可見覆蓋物的香煙組合試驗或Schedule 4 PartⅡ不可見覆蓋物的香煙組合試驗。 
枕头和座垫<br />枕头和座垫测试可以采用Schedule 2 PartⅠ针对单一非泡绵类填充物可燃性试验或Schedule 2 PartⅢ 针对枕头和座垫组合试验。枕頭和座墊<br />枕頭和座墊測試可以採用Schedule 2 PartⅠ針對單一非泡綿類填充物可燃性試驗或Schedule 2 PartⅢ針對枕頭和座墊組合試驗。 另外，枕头和座垫的装饰性外层织物不需要单独试验。另外，枕頭和座墊的裝飾性外層織物不需要單獨試驗。 

Schedule 1 PartⅠ 针对块状聚胺酯泡绵可燃性试验<br />块状聚胺酯泡绵采用BS5852 Part2 火源5试验方法，覆盖物则采用经过阻燃处理的100％涤纶标准布。 Schedule 1 PartⅠ針對塊狀聚胺酯泡綿可燃性試驗<br />塊狀聚胺酯泡綿採用BS5852 Part2火源5試驗方法，覆蓋物則採用經過阻燃處理的100％聚酯標準布。 
评价标准：（1）点火后60分钟，从外部仍发现有冒烟、闪光等闷燃现象；（2）点火后10分钟，仍然发现有明火现象；（3）试验期间，闷燃或明火现象有持续增长趋势；（4）火焰和闷燃完全停止后，测试样品几乎消耗完全；（5）火焰和闷燃完全停止后，测试样品有烧穿或至任一边缘的现象，且损失重量超过60g。評價標準：（1）點火後60分鐘，從外部仍發現有冒煙、閃光等悶燃現象；（2）點火後10分鐘，仍然發現有明火現象；（3）試驗期間，悶燃或明火現象有持續增長趨勢；（4）火焰和悶燃完全停止後，測試樣品幾乎消耗完全；（5）火焰和悶燃完全停止後，測試樣品有燒穿或至任一邊緣的現象，且損失重量超過60g。 
若有上述现象发生，则该聚胺酯泡绵不能通过其可燃性试验，反之则通过。若有上述現象發生，則該聚酯泡綿不能通過其可燃性試驗，反之則通過。 
Schedule 1 PartⅡ 针对屑状泡绵可燃性试验<br />屑状泡绵必须首先通过块状泡绵可燃性试验。 Schedule 1 PartⅡ針對屑狀泡綿可燃性試驗<br />屑狀泡綿必須首先通過塊狀泡綿可燃性試驗。 
屑状泡绵试验采用BS5852 PART2 火源2试验方法，覆盖物则采用经过阻燃处理的100％涤纶标准布。屑狀泡綿試驗採用BS5852 PART2火源2試驗方法，覆蓋物則採用經過阻燃處理的100％聚酯標準布。 
评价标准：（1）移开火源10分钟后，从外部仍能发现有冒烟、闪光等闷燃现象；（2）移开火源2分钟后，仍然发现有明火现象；（3）试验期间，闷燃或明火现象有持续增长趋势；（4）火焰和闷燃完全停止后，测试样品几乎消耗完全。評價標準：（1）移開火源10分鐘後，從外部仍能發現有冒煙、閃光等悶燃現象；（2）移開火源2分鐘後，仍然發現有明火現象；（3）試驗期間，悶燃或明火現像有持續增長趨勢；（4）火焰和悶燃完全停止後，測試樣品幾乎消耗完全。 
若有上述现象发生，则该屑状泡绵不能通过其可燃性试验，反之则通过。若有上述現象發生，則該屑狀泡綿不能通過其可燃性試驗，反之則通過。 火焰和闷燃完全停止后，测试样品有烧穿或至任一边缘的现象，可认为该屑状泡绵通过其可燃性试验。火焰和悶燃完全停止後，測試樣品有燒穿或至任一邊緣的現象，可認為該屑狀泡綿通過其可燃性試驗。 
Schedule 1 PartⅢ 针对乳胶橡胶泡绵可燃性试验<br />乳胶橡胶泡绵试验采用BS5852 PART2 火源2试验方法，覆盖物则采用经过阻燃处理的100％涤纶标准布。 Schedule 1 PartⅢ針對乳膠橡膠泡綿可燃性試驗<br />乳膠橡膠泡綿試驗採用BS5852 PART2火源2試驗方法，覆蓋物則採用經過阻燃處理的100％聚酯標準布。 
评价标准：（1）移开火源10分钟后，从外部仍能发现有冒烟、闪光等闷燃现象；（2）移开火源2分钟后，仍然发现有明火现象；（3）试验期间，闷燃或明火现象有持续增长趋势；（4）火焰和闷燃完全停止后，测试样品几乎消耗完全。評價標準：（1）移開火源10分鐘後，從外部仍能發現有冒煙、閃光等悶燃現象；（2）移開火源2分鐘後，仍然發現有明火現象；（3）試驗期間，悶燃或明火現像有持續增長趨勢；（4）火焰和悶燃完全停止後，測試樣品幾乎消耗完全。 （5）火焰和闷燃完全停止后，测试样品有烧穿或至任一边缘的现象。 （5）火焰和悶燃完全停止後，測試樣品有燒穿或至任一邊緣的現象。 
若有上述现象发生，则该乳胶橡胶泡绵不能通过其可燃性试验，反之则通过。若有上述現象發生，則該乳膠橡膠泡綿不能通過其可燃性試驗，反之則通過。 
Schedule 2 PartⅠ 针对单一非泡绵类填充物可燃性试验<br />单一非泡绵类填充物试验采用BS5852 PART2 火源2试验方法，覆盖物则<br />采用经过阻燃处理的100％涤纶标准布。 Schedule 2 PartⅠ針對單一非泡綿類填充物可燃性試驗<br />單一非泡綿類填充物試驗採用BS5852 PART2火源2試驗方法，覆蓋物則<br />採用經過阻燃處理的100％聚酯標準布。 
评价标准与Schedule 1 PartⅡ 针对屑状泡绵可燃性试验相同。評價標準與Schedule 1 PartⅡ針對屑狀泡綿可燃性試驗相同。 
Schedule 2 PartⅡ 针对多种填充物的组合可燃性试验（除床垫、床基部、座垫和枕头外家具的填充物） Schedule 2 PartⅡ針對多種填充物的組合可燃性試驗（除床墊、床基部、座墊和枕頭外家具的填充物） 
多种填充物的组合试验采用BS5852 PART2 火源2试验方法，覆盖物采用经过阻燃处理的100％涤纶标准布。多種填充物的組合試驗採用BS5852 PART2火源2試驗方法，覆蓋物採用經過阻燃處理的100％聚酯標準布。 
评价标准与Schedule 1 Part Ⅲ 针对乳胶橡胶泡绵可燃性试验相同。評價標準與Schedule 1 Part Ⅲ針對乳膠橡膠泡綿可燃性試驗相同。 
Schedule 2 PartⅢ 针对枕头和座垫组合试验<br />枕头组合试验采用BS5852:PART2 火源2试验方法，测试样品由填充物和原有的覆盖织物组成，不需要经过阻燃整理的100％涤纶标准布。 Schedule 2 PartⅢ針對枕頭和座墊組合試驗<br />枕頭組合試驗採用BS5852:PART2火源2試驗方法，測試樣品由填充物和原有的覆蓋織物組成，不需要經過阻燃整理的100％聚酯標準布。 
座垫组合试验采用BS5852 PART2 火源2试验方法，测试样品由填充物、原有的覆盖织物和经过阻燃整理的100％涤纶标准布组成。座墊組合試驗採用BS5852 PART2火源2試驗方法，測試樣品由填充物、原有的覆蓋織物和經過阻燃整理的100％聚酯標準布組成。 
评价标准与Schedule 1 PartⅡ 针对屑状泡绵可燃性试验相同。評價標準與Schedule 1 PartⅡ針對屑狀泡綿可燃性試驗相同。 
Schedule 3 针对夹层可燃性试验<br />经过阻燃整理的夹层织物必须先在40℃的水中浸泡30分钟（根据BS 5651 4.2-4.5）。 Schedule 3針對夾層可燃性試驗<br />經過阻燃整理的夾層織物必須先在40℃的水中浸泡30分鐘（根據BS 5651 4.2-4.5）。 
夹层可燃性试验采用BS5852 PART2 火源5的试验方法，测试样品由经过阻燃整理的100％涤纶标准布、待测试夹层和符合BS 3379 B型的标准非阻燃的聚胺酯泡绵组成。夾層可燃性試驗採用BS5852 PART2火源5的試驗方法，測試樣品由經過阻燃整理的100％滌綸標準布、待測試夾層和符合BS 3379 B型的標準非阻燃的聚胺酯泡綿組成。 
评价标准：（1）点火60分钟后，从外部仍能发现有冒烟、闪光等闷燃现象；（2）点火10分钟后，仍然发现有明火现象；（3）试验期间，闷燃或明火现象有持续增长趋势；（4）火焰和闷燃完全停止后，测试样品几乎消耗完全；（5）火焰和闷燃完全停止后，测试样品有烧穿或至任一边缘的现象。評價標準：（1）點火60分鐘後，從外部仍能發現有冒煙、閃光等悶燃現象；（2）點火10分鐘後，仍然發現有明火現象；（3）試驗期間，悶燃或明火現像有持續增長趨勢；（4）火焰和悶燃完全停止後，測試樣品幾乎消耗完全；（5）火焰和悶燃完全停止後，測試樣品有燒穿或至任一邊緣的現象。 
若有上述现象发生，则该夹层不能通过其可燃性试验，反之则通过。若有上述現象發生，則該夾層不能通過其可燃性試驗，反之則通過。 
Schedule 4 PartⅠ 可见覆盖物的香烟组合试验<br />除床垫、床基部、座垫和枕头外的家用室内家具都必须通过香烟组合试验。 Schedule 4 PartⅠ可見覆蓋物的香煙組合試驗<br />除床墊、床基部、座墊和枕頭外的家用室內家具都必須通過香煙組合試驗。 
经过阻燃整理的覆盖物必须先在40℃的水中浸泡30分钟（根据BS 5651 4.2-4.5）。經過阻燃整理的覆蓋物必須先在40℃的水中浸泡30分鐘（根據BS 5651 4.2-4.5）。 可见覆盖物香烟组合试验采用BS5852 PART1香烟火源的试验方法，填充物采用符合BS3379 B型的标准非阻燃的聚胺酯泡绵。可見覆蓋物香煙組合試驗採用BS5852 PART1香煙火源的試驗方法，填充物採用符合BS3379 B型的標準非阻燃的聚胺酯泡綿。 
评价标准：放置上香烟1小时内，任何时刻有明火现象或冒烟、闪光等闷燃现象发生。評價標準：放置上香煙1小時內，任何時刻有明火現像或冒煙、閃光等悶燃現象發生。 
若有上述现象发生，则该可见覆盖物不能通过其可燃性试验，反之则通过。若有上述現象發生，則該可見覆蓋物不能通過其可燃性試驗，反之則通過。 
Schedule 4 PartⅡ 不可见覆盖物的香烟组合试验<br />无论是否经过阻燃整理，不可见覆盖物都不需要进行浸泡。 Schedule 4 PartⅡ不可見覆蓋物的香煙組合試驗<br />無論是否經過阻燃整理，不可見覆蓋物都不需要進行浸泡。 不可见覆盖物组合试验采用BS5852 PART1香烟火源的试验方法，填充物采用通过Schedule 1 PartⅠ块状聚胺酯泡绵可燃性试验，密度为24-26 kg/m3的泡绵。不可見覆蓋物組合試驗採用BS5852 PART1香煙火源的試驗方法，填充物採用通過Schedule 1 PartⅠ塊狀聚胺酯泡綿可燃性試驗，密度為24-26 kg/m3的泡綿。 
评价标准与Schedule 4 PartⅠ可见覆盖物的香烟试验相同。評價標準與Schedule 4 PartⅠ可見覆蓋物的香煙試驗相同。 
Schedule 5 PartⅠ 可见覆盖物的模拟火柴试验<br />经过阻燃整理的覆盖物必须先在40℃的水中浸泡30分钟（根据BS 5651 4.2-4.5）可见覆盖物模拟火柴试验采用BS5852 PART1模拟火柴的丁烷火源试验方法，填充物采用符合BS3379 B型的标准非阻燃的聚胺酯泡绵。 Schedule 5 PartⅠ可見覆蓋物的模擬火柴試驗<br />經過阻燃整理的覆蓋物必須先在40℃的水中浸泡30分鐘（根據BS 5651 4.2-4.5）可見覆蓋物模擬火柴試驗採用BS5852 PART1模擬火柴的丁烷火源試驗方法，填充物採用符合BS3379 B型的標準非阻燃的聚胺酯泡綿。 
评价标准：移开火源2分钟后，仍然有明火现象或冒烟、闪光等闷燃现象发生。評價標準：移開火源2分鐘後，仍然有明火現像或冒煙、閃光等悶燃現象發生。 
若有上述现象发生，则该可见覆盖物不能通过其可燃性试验，反之则通过。若有上述現象發生，則該可見覆蓋物不能通過其可燃性試驗，反之則通過。 
Schedule 5 PartⅡ 不可见覆盖物的模拟火柴试验<br />无论是否经过阻燃整理，不可见覆盖物都不需要进行浸泡。 Schedule 5 PartⅡ不可見覆蓋物的模擬火柴試驗<br />無論是否經過阻燃整理，不可見覆蓋物都不需要進行浸泡。 不可见覆盖物组合试验采用BS5852 PART1模拟火柴的丁烷火源试验方法，填充物采用通过Schedule 1 PartⅠ块状聚胺酯泡绵可燃性试验，密度为24-26 kg/m3的泡绵。不可見覆蓋物組合試驗採用BS5852 PART1模擬火柴的丁烷火源試驗方法，填充物採用通過Schedule 1 PartⅠ塊狀聚胺酯泡綿可燃性試驗，密度為24-26 kg/m3的泡綿。 
评价标准与Schedule 5 PartⅠ可见覆盖物的模拟火柴试验相同。評價標準與Schedule 5 PartⅠ可見覆蓋物的模擬火柴試驗相同。 
Schedule 5 PartⅢ 弹性覆盖物的模拟火柴试验<br />试验方法和评价标准与Schedule 5 PartⅡ不可见覆盖物的模拟火柴试验相同。 Schedule 5 PartⅢ彈性覆蓋物的模擬火柴試驗<br />試驗方法和評價標準與Schedule 5 PartⅡ不可見覆蓋物的模擬火柴試驗相同。

以上提供的資料摘取自上海司達信產品檢測有限公司網站。