### 阻燃紡織品的檢測

浅谈阻燃纺织品的检测淺談阻燃紡織品的檢測 
　　　　几乎所有的纺织材料都是可燃的，即使经过阻燃技术处理也难以阻止纤维在火焰中燃烧。幾乎所有的紡織材料都是可燃的，即使經過阻燃技術處理也難以阻止纖維在火焰中燃燒。 只是经过阻燃处理后会不同程度的降低纺织材料的燃烧速度和离开火源后能够迅速停止燃烧，因此阻燃是相对的而不是绝对的。只是經過阻燃處理後會不同程度的降低紡織材料的燃燒速度和離開火源後能夠迅速停止燃燒，因此阻燃是相對的而不是絕對的。 　　随着城市现代化的发展，人们对纺织品的阻燃意识日益提高，为了减少由于纺织品引起的火灾事故，避免不必要的损失，织物燃烧性能的测试近年来受到世界各国的重视：针对纺织品的不同用途，各旧制定的阻燃法规也由飞机内纺织品、地毯和建筑材料开始，扩大到睡衣、家具沙发套、味垫和室内装饰物：英国、美国、日本等国家还以法律形式规定：妇女、儿童、老年人、残疾人的服装以及睡衣必须标明“阻燃”。隨著城市現代化的發展，人們對紡織品的阻燃意識日益提高，為了減少由於紡織品引起的火災事故，避免不必要的損失，織物燃燒性能的測試近年來受到世界各國的重視：針對紡織品的不同用途，各舊制定的阻燃法規也由飛機內紡織品、地毯和建築材料開始，擴大到睡衣、家具沙發套、床墊和室內裝飾物：英國、美國、日本等國家還以法律形式規定：婦女、兒童、老年人、殘疾人的服裝以及睡衣必須標明“阻燃”。 我国在这方面的工作也在不断加大力度。中國大陸在這方面的工作也在不斷加大力度。 　　1 、织物阻燃性能的评定　　评定织物的可燃性主要从两方面来考虑：一方面是易点燃性，即着火点的高低它表明织物着火的难易；另一方面是织物的燃烧性能即阻燃性。 1 、織物阻燃性能的評定評定織物的可燃性主要從兩方面來考慮：一方面是易點燃性，即著火點的高低它表明織物著火的難易；另一方面是織物的燃燒性能即阻燃性。 　　评定织物的燃烧性能存在两种评判标准：一种是从织物的燃烧速率来进行评判。評定織物的燃燒性能存在兩種評判標準：一種是從織物的燃燒速率來進行評判。 即经过阻燃整理的面料按规定的方法与火焰接触一定的时间，然后移去火焰，测定面料继续有焰燃烧的时间和无焰燃烧的时间，以及面料被损毁的程度。即經過阻燃整理的面料按規定的方法與火焰接觸一定的時間，然後移去火焰，測定面料繼續有焰燃燒的時間和無焰燃燒的時間，以及面料被損毀的程度。 有焰燃烧的时间和无焰燃烧的时间越短，被损毁的程度越低，则表示面料的阻燃性能越好；反之，则表示面料的阻燃性能不佳。有焰燃燒的時間和無焰燃燒的時間越短，被損毀的程度越低，則表示面料的阻燃性能越好；反之，則表示面料的阻燃性能不佳。 　　另一种是通过氧指数(也称极氧指数)法来进行评判：面料燃烧都需要氧气，氧指数(LOI)是纤维燃烧所需氧气的表述，故通过测定氧指数即可判定面料的阻燃性能，氧指数越高则维持燃烧所需的氧气浓度越高，即表示越难燃烧：该指数可用样品在氮、氧混合气体中保持烛状燃烧昕需氧气的最小体积百分数来表示：LOI=氧气浓度／(氧气浓度+氮气浓度)×100％ 　　氧指数低于20％，属易燃纤维；氧指数在20～26%之间，属可燃纤维；氧指数在26～34％之间属难燃纤维；氧指数在35％以上属不燃纤维。另一種是通過氧指數(也稱極氧指數)法來進行評判：面料燃燒都需要氧氣，氧指數(LOI)是纖維燃燒所需氧氣的表述，故通過測定氧指數即可判定面料的阻燃性能，氧指數越高則維持燃燒所需的氧氣濃度越高，即表示越難燃燒：該指數可用樣品在氮、氧混合氣體中保持燭狀燃燒所需氧氣的最小體積百分數來表示：LOI =氧氣濃度／(氧氣濃度+氮氣濃度)×100％氧指數低於20％，屬易燃纖維；氧指數在20～26%之間，屬可燃纖維；氧指數在26～34％之間屬難燃纖維；氧指數在35％以上屬不燃纖維。 　　2 、阻燃性能的测试方法　　燃烧测试方法多种多样，各种测试方法的测试结果之间难以相互比较，实验结果仅能在一定程度上说明试样燃烧性能的优劣。 2 、阻燃性能的測試方法燃燒測試方法多種多樣，各種測試方法的測試結果之間難以相互比較，實驗結果僅能在一定程度上說明試樣燃燒性能的優劣。 燃烧实验法，主要用来测试试样的燃烧广度(炭化面积和损毁长度)、续燃时间和阴燃时间。燃燒實驗法，主要用來測試試樣的燃燒廣度(炭化面積和損毀長度)、續燃時間和陰燃時間。 根据试样与火焰的相对位置，可分为垂直法、倾斜法和水平法。根據試樣與火焰的相對位置，可分為垂直法、傾斜法和水平法。 　　我国目前对于服装阻燃性能的测}式主要使用GB／T 5455～1997《纺织品燃烧性能试验垂直法》。中國大陸目前對於服裝阻燃性能的測}式主要使用GB／T 5455～1997《紡織品燃燒性能試驗垂直法》。 其原理是将一定尺寸的试样垂直置于规定的燃烧试验箱中，用规定的火源点燃12秒，除去火源后测定试样的续燃时间和阴燃时间，阴燃停止后，按规定的方法测出损毁长度。其原理是將一定尺寸的試樣垂直置於規定的燃燒試驗箱中，用規定的火源點燃12秒，除去火源後測定試樣的續燃時間和陰燃時間，陰燃停止後，按規定的方法測出損毀長度。 该方法可用于服装织物、装饰织物、帐篷织物等的阻燃性能；45°倾斜法适用于飞机内装饰用布；水平法适用于地毯之类的铺垫织物和汽车内饰织物。該方法可用於服裝織物、裝飾織物、帳篷織物等的阻燃性能；45°傾斜法適用於飛機內裝飾用布；水平法適用於地毯之類的鋪墊織物和汽車內飾織物。 　　氧指数法是将被夹持试样．氧指數法是將被夾持試樣． 垂直放人透明燃烧筒中，筒内有向上的移动氧氮气流，点燃试样端，随即观察燃烧现象，并与规定的极限比较其持续燃烧时间或燃烧的距离：通过不同样浓度中一系列试样的实验，可以测得最低氧浓度，氧指数法较适合用于工艺过程实验使用。垂直放入透明燃燒筒中，筒內有向上的移動氧氮氣流，點燃試樣端，隨即觀察燃燒現象，並與規定的極限比較其持續燃燒時間或燃燒的距離：通過不同樣濃度中一系列試樣的實驗，可以測得最低氧濃度，氧指數法較適合用於工藝過程實驗使用。 　　3 、我国对燃烧性能的规定　　目前世界各国都非常重视服装面料的阻燃性能，有的国家甚至将其纳入国民的消防安全法规，说明服用纺织品的阻燃性能已是服装功能性检验中的一个非常重要的检验项目。 3 、對燃燒性能的規定目前世界各國都非常重視服裝面料的阻燃性能，有的國家甚至將其納入國民的消防安全法規，說明服用紡織品的阻燃性能已是服裝功能性檢驗中的一個非常重要的檢驗項目。 我国有关纺织品阻燃性能的规定如下表：　　从表中可以看出，我国的标准是以从织物的燃烧速率来进行评判，只有符合以上标准要求的纺织产品才能视为阻燃产品。只有符合以上標準要求的紡織產品才能視為阻燃產品。 随着城市现代化的发展，减少由于纺织品引起的火灾事故，必须健全有关法规法令，我国目前的阻燃产品标准时间上已超过五年以上，内容与先进困家有一定差距，因此应认真吸取国外先进经验，加快完善纺织品燃烧性能试验方法标准．隨著城市現代化的發展，減少由於紡織品引起的火災事故，必須健全有關法規法令，推動阻燃紡織品的發展。

以上提供的資料摘取自上海司達信產品檢測有限公司網站。